Teknik Veri Föyü

| Parametre | Spesifikasyon | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Ürün | %100 Çam Ağacı Peleti |  |
| Çap | 6 mm (±1 mm)- 10 mm (±1 mm) | En çok tercih edilen ölçü |
| Uzunluk | 1 – 5 cm | - |
| Yapı | Homojen, kırılmamış | Yüksek kaliteli görünüm |
| Nem Oranı | ≤ 10% | Verimlilik için kritik |
| Kül Oranı | ≤ 0,7% | A1 standardı beklentilerine uygundur (sertifikalı değildir) |
| Mekanik Dayanıklılık | ≥ 98% | Taşıma ve elleçleme sırasında dayanıklılık sağlar |
| İnce Parçacık (Toz) Oranı | ≤ 0,5 – 1% | Aşırı toz ürün reddine neden olabilir |
| Yığın Yoğunluğu | 600 – 750 kg/m³ | - |
| Kalorifik Değer | ≥ 4,6 kWh/kg | Yüksek enerji verimliliği |

Not: Değerler ENplus A1 pazar beklentileri ile uyumludur; ancak ürün henüz ENplus sertifikasına sahip değildir.